ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 4032-63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР 
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ Конструкция и размеры Round finishing nails. Construction and dimensions | ГОСТ 4032-63 |
| --- | --- |

Дата введения 01.07.64

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры обойных гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

мм

| Диаметр стержня d | Длина гвоздя l | Диаметр головки D, не менее |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 10 | 1,4 |
| 1,0 | 16 | 1,8 |
| 1,2 | 20 | 2,2 |
| 1,6 | 25 | 2,8 |
|  | 32 |  |
| 2,0 | 40 | 3,6 |

Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 1,2 мм и длиной 20 мм:

Гвоздь 1,2×20 ГОСТ 4032-63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283-75.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Теоретическая масса гвоздей

| Размер гвоздей, d×l, мм | Масса 1000 гвоздей, кг |
| --- | --- |
| 0,8×10 | 0,027 |
| 1,0×16 | 0,085 |
| 1,2×20 | 0,167 |
| 1,6×25 | 0,360 |
| 1,6×32 | 0,471 |
| 2,0×40 | 0,935 |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 570

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4032-48

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 283-75 | 2 |

5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1355.

6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88).